# Государственный стандарт СССР ГОСТ 29167-91
"Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 25 ноября 1991 г. N 13)

# Concretes. Methods for determination of fracture toughness characteristics

Дата ведения 1 июля 1992 г.

1. Общие положения

2. Образцы

3. Испытательное оборудование

4. Проведение испытаний

5. Обработка результатов

Приложение 1. Обозначения величин

Приложение 2. Термины и пояснения

Приложение 3. Определение        характеристик         трещиностойкости

при равновесных испытаниях образцов с фиксацией  размеров

развивающейся  магистральной  трещины  и  соответствующих

значений прилагаемой нагрузки

Приложение 4. Определение предела прочности на растяжение  и начального

модуля упругости

Приложение 5. Испытательное оборудование для определения  характеристик

трещиностойкости  при  равновесных  испытаниях   образцов

типа 1

Приложение 6. Поправка на массу образца и дополнительного оборудования

Настоящий стандарт распространяется на бетоны всех видов (кроме ячеистых), применяемых в строительстве, и устанавливает методы их испытаний для определения силовых и энергетических характеристик трещиностойкости при статическом кратковременном нагружении.

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

Обозначения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении 1. Пояснения к терминам приведены в приложении 2.

# 1. Общие положения

1.1. Характеристики трещиностойкости определяют при равновесных и неравновесных механических испытаниях.

Равновесные испытания на стадии локального деформирования образца характеризуются обеспечением адекватности изменения внешних сил внутренним усилиям сопротивляемости материала с соответствующим статическим развитием магистральной трещины.

Неравновесные испытания характеризуются потерей устойчивости процесса деформирования образца в момент локализации деформации по достижении максимальной нагрузки, с соответствующим динамическим развитием магистральной трещины.

1.2.  Для  определения  характеристик  трещиностойкости   испытывают

образцы с  начальным  надрезом.  При  равновесных  испытаниях  записывают

*

диаграмму F-V; при неравновесных испытаниях фиксируют значение F_с.

Допускается проведение равновесных испытаний с фиксацией текущих размеров развивающейся магистральной трещины (а_ij) и соответствующих значений прилагаемой нагрузки (F_ij) согласно приложению 3.

1.3. По результатам испытаний определяют следующие основные  силовые

- в терминах коэффициентов интенсивности  напряжений (К),  энергетические

-  в  терминах   удельных   энергозатрат  (G)   и   джей-интеграла   (J),

*

характеристики трещиностойкости: К_c,  K_с,  K_i,  G_F,  G_i,  G_ce, J_i,

c

X_F

Значения R_bt, R_btf, E_в определяют по приложению 4.

1.4. Определяемые по настоящему стандарту характеристики трещиностойкости (наряду с другими характеристиками механических свойств) используют для:

сравнения различных вариантов состава, технологических процессов изготовления и контроля качества бетонов;

сопоставления бетонов при обосновании их выбора для конструкций;

расчетов конструкций с учетом их дефектности и условий эксплуатации;

анализа причин разрушений конструкций.

# 2. Образцы

2.1. Для определения характеристик трещиностойкости при равновесных испытаниях применяют образцы типа 1 - для испытаний на изгиб (черт. 1).

2.2. Для определения характеристик трещиностойкости при неравновесных испытаниях применяют образцы типов 1 - для испытаний на изгиб (черт. 1), 2 - для испытаний на осевое растяжение (черт. 2), 3 - для испытаний на внецентренное сжатие (черт. 3), 4 - для испытаний на растяжение при раскалывании (черт. 4).

2.3. Соотношение размеров и схемы нагружения образцов приведены на черт. 1-4.

Минимальные размеры образцов и размеры начальных надрезов принимают по таблице в зависимости от размера зерна заполнителя d_am.

2.4. Начальные надрезы наносят при помощи режущего инструмента или при формовании образцов путем закладывания фольги либо латунной (или стальной) пластины.

Ширина начального надреза не должна превышать 0,5 d_am и быть не более 2 мм.

2.5. Образцы для испытаний изготавливают по ГОСТ 10180 сериями не менее чем из четырех образцов-близнецов каждая, либо выбуривают (выпиливают) из изделий, конструкций, сооружений по ГОСТ 28570.

"Черт. 1."

"Черт. 2."

"Черт. 3."

"Черт. 4."

Примечание к черт. 1-4. Обозначения приведены в приложении 1, размеры образцов - в таблице.

мм

┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│   Максимальный  │                  Размеры образцов                   │

│   размер зерна  ├────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┤

│   заполнителя   │    Тип 1   │   Тип 2   │    Тип 3    │     Тип 4    │

│      d_am       │            │           │             │              │

├─────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────┬──────┤

│   Менее 1,25    │ 40    10/5 │  40   15  │   40    10  │  100  │  30  │

│   1,25-5,0      │ 70    25/5 │  70   25  │   70    15  │  100  │  30  │

│    5,0-10,0     │100    35/5 │ 100   45  │  100    25  │  100  │  30  │

│   10,0-20,0     │150    50/10│ 150   60  │  150    35  │  200  │  60  │

│   20,0-40,0     │200    70/10│ 200   80  │  200    50  │  200  │  60  │

│   40,0-60,0     │300   100/15│ 300  120  │  300    75  │  400  │ 120  │

│   60,0-80,0     │400   140/20│ 400  160  │   -      -  │  400  │ 120  │

└─────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴──────┘

Примечание. При неравновесных испытаниях образца типа 1 допускается не образовывать верхний надрез (a_0t = 0).

2.6. Для изготовления образцов используют оборудование по ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570.

2.7. Условия твердения образцов после изготовления принимают по ГОСТ 18105.

# 3. Испытательное оборудование

3.1. Перечень оборудования и его характеристики для изготовления образцов всех типов и их испытаний для определения характеристик трещиностойкости при неравновесных испытаниях принимают по ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570.

3.2. Для определения характеристик трещиностойкости при равновесных испытаниях образцов типа 1 используют испытательное оборудование согласно приложению 5; при этом средства измерения должны обеспечивать непрерывную двухкоординатную запись диаграммы F-V в соответствии со схемой коммутации аппаратуры согласно приложению 6.

3.3. Допускается использование других средств измерения, оборудования и приспособлений, если их технические характеристики удовлетворяют требованиям ГОСТ 10180 или ГОСТ 28570 и приложению 5 настоящего стандарта.

3.4. Правила поверки и аттестации средств измерения и испытательного оборудования принимают по ГОСТ 10180.

# 4. Проведение испытаний

4.1. При проведении испытаний температура окружающей среды должна составлять (20 +- 5)°С, а относительная влажность - не менее 50%.

4.2. Линейные размеры образцов измеряют с погрешностью не выше 1 мм, их перемещения - 0,01 мм, а усилия, действующие на образец, - не более 1% измеряемого максимального усилия.

4.3. Перед началом испытаний следует провести два цикла нагружения - разгружения до нагрузки, составляющей 10% ожидаемой максимальной нагрузки.

4.4. Скорость нагружения образцов устанавливают по скорости перемещения нагружающей плиты пресса в пределах 0,02-0,2 мм/с; при этом время испытаний должно составлять не менее 1 мин.

4.5. При равновесных испытаниях образцы типа 1 нагружают непрерывно до их разделения на части с фиксацией полной диаграммы состояния материала F-V (черт. 5, кривая OTCDE).

Для определения значений К_с, G_ce на стадии локального деформирования производят 5-7 кратковременных разгружений образцов для определения направлений линий разгрузок (например, линия XX" на черт. 6) с фиксацией полной диаграммы состояния материала F-V (черт. 6, кривая OTCXDE).

При равновесных испытаниях образцов типа 1 с b >= 200 мм производят поправку на массу образца и дополнительного оборудования согласно приложению 7.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вероятно, имеется в виду приложение 6 ГОСТа 29167-91, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 25 ноября 1991 г. N 13

4.6. При неравновесных  испытаниях  образцы  типов   1-4   нагружают

*

непрерывно вплоть до их разделения на части с фиксацией значения F_c.

# 5. Обработка результатов

5.1. Определение характеристик трещиностойкости по результатам равновесных испытаний образцов типа 1.

5.1.1. Полную диаграмму состояния трансформируют в расчетную и производят дополнительные построения (черт. 5):

а) с начала прямолинейного нисходящего участка диаграммы, то есть из точки D, где выполняется условие (dF/dV) ~ const, проводят отрезок DK, перпендикулярный оси OV;

б) фиксируют расчетную диаграмму OTCDK;

в) из точки С опускают перпендикуляр СН к оси OV и линию СА, параллельную упругой линии ОТ;

г) определяют величину отрезка ОМ из выражения (1):

"Формула (1)"

с

д) из точки М  восстанавливают  перпендикуляр  МС_u  к  оси  OV  до

с

пересечения с линией СС_u, параллельной оси  OV.  Точку  О  соединяют  с

с             с

точкой С_u отрезком ОС_u;

е) для определения величин К_с, G_ce из расчетной полной диаграммы построением выделяют полную упругую диаграмму ОТС'Х'О (черт. 6), для чего используют направления линий разгрузок, например, точку разгрузки X переносят по линии, параллельной оси OV, в положение X' на величину, равную V_x.

5.1.2.   Расчетным   путем   или    планиметрированием    определяют

энергозатраты на отдельные этапы деформирования и разрушения  образца,  а

с

именно: W_m,  W_e,  W_i,  W_ui,  W_ce,  соответственно,  численно  равные

с

площадям фигур ОТСА, ACH, HCDK, ОС_u  М на черт. 5 и ОТС'Х'О на черт. 6.

5.1.3. Расчетным путем определяют значения силовых и энергетических характеристик трещиностойкости по зависимостям:

"Формулы (2)-(8)

*

5.2.   Характеристики   трещиностойкости   К_с     по    результатам

неравновесных испытаний образцов типов  1-4  определяют  по  зависимостям

(9-12):

"Формулы (9)-(12)

"Черт. 5"

"Черт. 6"

Приложение 1

Обязательное

# Обозначения величин

К                       - коэффициент      интенсивности      напряжений,

МПа х м(0,5).

К_с                     - критический     коэффициент       интенсивности

напряжений    при      максимальной   нагрузке,

МПа х м(0,5).

K_i                     - статический       критический       коэффициент

интенсивности напряжений, МПа х м(0,5).

*

K_с                     - условный  критический коэффициент интенсивности

напряжений, МПа х м(0,5).

K_ij                    - текущие  значения  коэффициентов  интенсивности

напряжений при поэтапном равновесном нагружении

образцов, МПа х м(0,5).

G                       - удельные энергозатраты, МДж/м2.

G_i                     - удельные    энергозатраты     на    статическое

разрушение   до   момента    начала    движения

магистральной трещины, МДж/м2.

G_F                     - удельные    эффективные     энергозатраты    на

статическое разрушение, МДж/м2.

G_ce                    - полные   удельные    упругие  энергозатраты  на

статическое деформирование образцов до  деления

на части, МДж/м2

J                       - джей-интеграл, МДж/м2.

J_i                     - статический джей-интеграл, МДж/м2.

с

X_F                     - критерий хрупкости, м.

W                       - энергозатраты, МДж.

W_m                     - энергозатраты  на  процессы развития и  слияния

микротрещин  до  формирования     магистральной

трещины  статического разрушения, МДж.

W_e                     - энергозатраты  на  упругое   деформирование  до

начала    движения     магистральной    трещины

статического разрушения, МДж.

W_i                     - энергозатраты     на    локальное   статическое

деформирование  в  зоне  магистральной трещины,

МДж.

с

W_ui                    - расчетные      энергозатраты     на     упругое

деформирование сплошного образца, МДж.

W_ce                    - полные   упругие  энергозатраты  на статическое

деформирование  до деления на части, МДж.

F_g                      - нагрузка,  действующая  на  образец  в процессе

испытания, МН.

F_C                     - нагрузка,  соответствующая  статическому началу

движения  магистральной трещины при равновесных

испытаниях, МН.

*

F_c                     - нагрузка,  соответствующая динамическому началу

движения    магистральной      трещины      при

неравновесных испытаниях, МН.

F                       - нагрузка,  соответствующая   массе   образца  и

дополнительного оборудования, МН.

F_IJ                    - текущие  значения   действующей    на   образец

нагрузки   при   его   поэтапном    равновесном

нагружении, МН.

V                       - перемещения образца, м.

V_e                     - перемещения,       соответствующие      упругим

деформациям образца, м

V_m                     - перемещения,     соответствующие    необратимым

деформациям  образца, м.

V_l                     - перемещения,      соответствующие     локальным

деформациям    образца   в  зоне  магистральной

трещины, м.

с

V_ui                    - расчетное    значение   перемещений   сплошного

образца,  соответствующее    моменту     начала

движения магистральной  трещины  в  образце   с

начальным надрезом, м.

a_0, a_0t               - длина начального надреза, м.

a_ij                    - текущие  значения  длины магистральной  трещины

при  по этапном равновесном нагружении образца,

м.

e_0                     - начальный  эксцентриситет  приложения нагрузки,

м.

b, t, L_0, L, D         - размеры образцов, м.

фи = b/L_0              - относительная высота образца.

лямбда = (a_0 + a_0t)/b - относительная длина начального надреза.

d_am                    - максимальный размер заполнителя, м.

m_1, m_2                - масса  образца и дополнительного  оборудования,

кг.

g = 9,81                - ускорение свободного падения, м/с(2).

tg_aльфа                - тангенс  угла  наклона   восходящего   упругого

участка диаграммы.

E_i                     - единичный модуль упругости, МПа.

E_b                     - модуль упругости, МПа.

R_bt                    - прочность на осевое растяжение, МПа.

R_btf                   - прочность на растяжение при изгибе, МПа.

Приложение 2

Справочное

# Термины и пояснения

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│         Термин                  │            Пояснение                │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│1.  Трещиностойкость    (вязкость│Способность   бетона   сопротивляться│

│    разрушения) бетона           │началу движения к развитию трещин при│

│                                 │механических и других воздействиях   │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│2.  Трещина                      │Полость,  образованная  без  удаления│

│                                 │материала двумя  соединенными  внутри│

│                                 │тела   поверхностями,   которые   при│

│                                 │отсутствии в нем  напряжений  удалены│

│                                 │друг от друга па расстояния, во много│

│                                 │раз   меньше   протяженности    самой│

│                                 │полости                              │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│3.  Магистральная трещина        │Трещина,    протяженность     которой│

│                                 │превосходит    размеры    структурных│

│                                 │составляющих  материалов  и  областей│

│                                 │самоуравновешенных  напряжений  и  по│

│                                 │поверхностям    которой    произойдет│

│                                 │деление образца на части             │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│4.  Коэффициент                  │Величина,                определяющая│

│    интенсивности напряжений К.  │напряженно-деформированное  состояние│

│                                 │и смещения  вблизи  вершины  трещины,│

│                                 │независимо от схемы нагружения, формы│

│                                 │и размеров тела и трещины            │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│5.  Условный          коэффициент│Значение   К,    вычисленное    через│

│                              *  │действующую  на  образец  нагрузку  и│

│    интенсивности напряжений К   │исходную   длину   трещины   а_0   по│

│                                 │формулам для упругого тела           │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│6.  Удельные энергозатраты G     │Величина,  характеризующая   удельные│

│                                 │(относительно   эффективной   рабочей│

│                                 │площади поперечного сечения  образца)│

│                                 │энергозатраты  на   различные   этапы│

│                                 │деформирования и разрушения          │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│7.  J-интеграл                   │Величина,   характеризующая    работу│

│                                 │пластической деформации и разрушения,│

│                                 │а также поле напряжений и  деформаций│

│                                 │при упругопластическом деформировании│

│                                 │вблизи  вершины  трещины  (аналогично│

│                                 │коэффициенту интенсивности напряжений│

│                                 │К)                                   │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│                                 │            *                        │

│8.  Условный          критический│Значение   К,     определяемое    при│

│    коэффициент     интенсивности│неравновесных   испытаниях   образцов│

│                *                │типов 1-4 по нагрузке,  равной  F_ с,│

│    напряжений К_с               │и  начального  надреза  образца  а_0,│

│                                 │условно  характеризующее  критическое│

│                                 │состояние материала при  динамическом│

│                                 │начале движения магистральной трещины│

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│9.  Статический критический      │Значение    К,    определяемое    при│

│    коэффициент     интенсивности│равновесных испытаниях образцов типов│

│    напряжений K_i               │1, 5, 6 по g_i и Е_b, характеризующее│

│                                 │критическое состояние  материала  при│

│                                 │статическом      начале      движения│

│                                 │магистральной трещины                │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│10. Критический       коэффициент│Значение    К,    определяемое    при│

│    интенсивности напряжений K_c │равновесных испытаниях образцов  типа│

│                                 │1   по   G_ce   и  Е_b,   инвариантно│

│                                 │характеризующее  состояние  материала│

│                                 │при  динамическом   начале   движения│

│                                 │магистральной трещины                │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│11. Удельные  энергозатраты    на│Значение    G,    определяемое    при│

│    начало           статического│равновесных испытаниях образцов  типа│

│    разрушения G_i               │1 по диаграмме  F-V,  характеризующее│

│                                 │удельные  энергозатраты   на   начало│

│                                 │статического разрушения              │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│12. Удельные          эффективные│Значение    G,    определяемое    при│

│    энергозатраты              на│равновесных испытаниях образцов  типа│

│    статическое разрушение G_F   │1 по  диаграмме  F-V, характеризующее│

│                                 │удельные энергозатраты на статическое│

│                                 │разрушение                           │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│13. Полные     удельные   упругие│Значение    G,    определяемое    при│

│    энергозатраты              на│равновесных испытаниях образцов  типа│

│    статическое    деформирование│1 по диаграмме F - V, характеризующее│

│    до деления на части G_ce     │удельные энергозатраты на разрушение │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│14. Статический джей-интеграл J_i│Значение    J,    определяемое    при│

│                                 │равновесных испытаниях образцов  типа│

│                                 │1 по диаграмме  F-V,  характеризующее│

│                                 │поле напряжений и  деформаций  вблизи│

│                                 │вершины  магистральной  трещины   при│

│                                 │начале ее движения                   │

├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│                        с        │                                     │

│15. Критерий хрупкости X_F       │Характеристика хрупкости материала   │

└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Приложение 3

Рекомендуемое

# Определение характеристик трещиностойкости при равновесных испытаниях образцов с фиксацией размеров развивающейся магистральной трещины и соответствующих значений прилагаемой нагрузки

1. Для определения характеристик трещиностойкости производят поэтапное нагружение (с выдержками продолжительностью 60-120 с и фиксацией текущих значений F_ij и a_ij) образцов типов: 5 - для испытаний на осевое сжатие (черт. 7); 6 - для испытаний на растяжение при внецентренном сжатии (черт. 8).

2. Соотношение размеров и схемы иагружения образцов приведены на черт. 7, 8.

Минимальные размеры образцов: типа 5-b >= 12 d_am;

типа 6-b >= 15 d_am

3. Для определения значений величин а_ij применяют капиллярный и оптический способы.

Капиллярный способ основан на эффекте капиллярной адсорбции подкрашенных, люминесцирующих или быстроиспаряющихся жидкостей в трещины. На поверхность образца наносят кистью ацетон, который испаряется с поверхности быстрее, чем из трещины, что позволяет идентифицировать длину развивающейся магистральной трещины.

Оптический способ основан на использовании средств оптической микроскопии; следует применять микроскопы с не менее чем 20-кратным увеличением по ГОСТ 8074.

4. Определение характеристик трещиностойкости

4.1. Для каждого этапа нагружения определяют значение K_ij по зависимостям:

"Черт. 7"

"Черт. 8"

Примечание к черт. 7 и 8. Обозначения приведены в приложении 1, размеры образцов - в приложении 3.

- для образца типа 5.

"Формула (13)"

- для образца типа 6.

"Формулы (14)-(17)"

4.2. По результатам п. 4.1 строят зависимость Kij-aij; за величину K_i принимают среднее значение K_ij на участке зависимости, где тангенс угла ее наклона отличается от нуля не более чем на 8%.

Приложение 4

Рекомендуемое

# Определение предела прочности на растяжение и начального модуля упругости

1. Значение R_bt определяют при равновесных испытаниях образцов типа 1 и типов 5, 6 (согласно приложению 3) по зависимости

"Формула (18)"

2. Значение R_btj определяют при равновесных испытаниях образцов типа 1 по зависимости

"Формула (19)"

3. Значение E_b определяют при равновесных испытаниях образцов типа 1 с лямбда ~ 0,1-0,5 по зависимости

"Формула (20)"

Приложение 5

Обязательное

# Испытательное оборудование для определения характеристик трещиностойкости при равновесных испытаниях образцов типа 1

Для определения характеристик трещнностойкости при равновесных испытаниях образцов типа 1 используют специальные испытательные машины со следящей системой и быстродействующей обратной связью или испытательные машины, обладающие высокой жесткостью (не менее чем в два раза превышающей начальную жесткость образца (черт. 9), или стандартные испытательные машины по п. 3.1, оборудованные дополнительным перераспределяющим устройством (черт. 10) типа "кольцо", включающим в себя: силовой элемент - кольцо; нагружающий силоизмеритель - шток; датчик перемещения; опорную плиту с шарнирной и роликовой опорами. Испытания рекомендуется проводить на установке ПРДД-3 экспериментального объединения "Реконструкция", которое распространяет чертежи, методики аттестации и поставляет оборудование.

"Черт. 9"

"Черт. 10"

Приложение 6

Обязательное

# Поправка на массу образца и дополнительного оборудования

При равновесных испытаниях образцов типа 1 с b >= 200 мм перед определением характеристик трещиностойкости производят поправку на массу образца и распределительную балку.

Для этого полную диаграмму состояния материала (кривая STCDA на черт. 11) трансформируют в расчетную (кривая OSTCDK) следующим образом:

точку S по упругой линии ST переносят в положение точки О на величину F_s, откладываемую на оси F, равную

F_s = [m_1(L_0/L) + m_2]g,                      (21)

проводят оси OF и OV, параллельные соответственно SF и SV';

с начала прямолинейного нисходящего участка диаграммы, то есть из точки D, где выполняется условие (dF/dV) ~ const проводят отрезок DK, перпендикулярный оси OV;

фиксируют расчетную диаграмму OSTCDK.

"Черт. 11"