# Государственный стандарт СССР ГОСТ 26919-86
"Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных
и вспомогательных зданий. Технические условия"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 6 июня 1986 г. N 77)

# Reinforced concrete window boards for resideutial, civilauxiliary buildings. Specifications

Взамен ГОСТ 6785-80 в части

плит для жилых, общественных

и вспомогательных зданий

Срок введения установлен с 1 июля 1987 г.

1. Типы, основные параметры и размеры

2. Технические требования

3. Правила приемки

4. Методы контроля

5. Маркировка, транспортирование и хранение

Приложение. Конструкция плит, арматурных и закладных изделий к ним

Настоящий стандарт распространяется на подоконные железобетонные плиты (далее плиты), изготовляемые из тяжелого и плотного силикатного бетонов и предназначенные для применения в жилых и общественных зданиях, а также в вспомогательных зданиях и помещениях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Допускается применять плиты в условиях воздействия агрессивной среды при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 и СН 165-76 и указанных в заказе на изготовление плит.

# 1. Типы, основные параметры и размеры

1.1. Плиты в зависимости от отделки верхних лицевых поверхностей подразделяют на три типа:

ПОШ - с шлифованной мозаичной поверхностью;

ПОГ - с глянцевой поверхностью;

ПОО - с гладкой поверхностью, предназначенной под окраску.

1.2. Форма и размеры плит, а также их показатели материалоемкости должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.

1.3. В случаях, предусмотренных проектной документацией, плиты могут иметь:

лицевой профиль, отличающийся от указанного на черт.1 (с валиком, без капельника, с закругленными углами);

вырезы в углах и срезы торцов.

1.4. Плиты длиной до 1450 мм включительно предусмотрены для опирания на стену (с заведением в паз коробки оконного блока) при вылете свободной консоли не более, мм:

100 - для плит шириной до 200 мм;

150 - для плит шириной более 200 мм.

Плиты длиной 1600 мм и более предусмотрены для опирания на стену и металлические кронштейны с приваркой к ним закладных изделий, расположенных в середине длины плиты или по торцам и в середине длины плиты (при ленточном остеклении).

1.5. Плиты, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом - с вырезом в углу (срезом торца), расположенным соответственно на правом или левом торце плиты.

1.6. Конструкции плит, а также арматурных и закладных изделий к ним приведены в обязательном приложении.

1.7. Плиты следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78.

Марка плит состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа плиты и ее габаритные размеры. Длину плиты указывают в дециметрах (значение которой округляют до целого числа), ширину - в сантиметрах.

"Чертеж 1. Подоконные плиты для жилых, общественных и вспомогательных зданий"

Во второй группе для плит, изготовляемых из плотного силикатного бетона, указывают вид бетона, обозначаемый прописной буквой "С".

В третьей группе (или во второй группе марки плит, изготовляемых из тяжелого бетона) указывают:

наличие в плите закладных изделий, обозначаемых арабскими цифрами: 1 - для плит с закладными изделиями, расположенными в середине длины плиты; 2 - для плит с закладными изделиями, расположенными по торцам и в середине длины плиты;

наличие в плите вырезов в углах или срезов торцов, обозначаемых строчными буквами;

левый вариант исполнения плиты, обозначаемый строчной буквой "л";

дополнительные характеристики плит, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, - проницаемость бетона, обозначаемую прописными буквами: "Н" - нормальная, "П" - пониженная и "О" - особо низкая проницаемость.

Пример условного обозначения (марки) плиты типа ПОШ, длиной 1300 мм, шириной 150 мм, из тяжелого бетона:

ПОШ13.15

То же, плиты типа ПОГ, длиной 1600 мм, шириной 250 мм, из тяжелого бетона, с закладным изделием в середине длины плиты:

ПОГ16.25-1

То же, плиты типа ПОО, длиной 2200 мм, шириной 350 мм, в правом варианте исполнения, из плотного силикатного бетона, с закладными изделиями по торцам и в середине длины плиты:

ПОО22.35-С-2

Таблица 1

┌────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────┐

│  Код ОКП   │  Марка плиты  │   Основные    │Расход материалов│ Масса  │

│            │               │размеры плиты, │                 │ плиты  │

│            │               │      мм       │                 │(справо-│

│            │               ├───────┬───────┼────────┬────────┤ чная), │

│            │               │   l   │   b   │ Бетон, │ Сталь, │   кг   │

│            │               │       │       │   м3   │   кг   │        │

├────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1032│ПОШ7.15        │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   12   │

│58 9421 1097│ПОГ7.15        │  700  │       │ 0,005  │  0,17  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1162│ПОО7.15        │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0192│ПОШ7.15-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   9    │

│58 9424 0257│ПОГ7.15-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0322│ПОО7.15-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1034│ПОШ10.15       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   17   │

│58 9421 1099│ПОГ10.15       │ 1000  │       │ 0,007  │  0,36  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1164│ПОО10.15       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0194│ПОШ10.15-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   13   │

│58 9424 0259│ПОГ10.15-С     │       │  150  │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0324│ПОО10.15-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1035│ПОШ13.15       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   22   │

│58 9421 1100│ПОГ3.15        │ 1300  │       │ 0,009  │  0,48  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1165│ПОО13.15       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0195│ПОШ13.15-С     │       │       │        │        │   17   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0260│ПОГ3.15-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0325│ПОО13.15-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1036│ПОШ15.15       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   24   │

│58 9421 1101│ПОГ15.15       │ 1450  │       │ 0,010  │  0,74  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1166│ПОО15.15       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0196│ПОШ15.15-С     │       │       │        │        │   19   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0261│ПОГ15.15-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0326│ПОО15.15-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1057│ПОШ16.15-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   27   │

│58 9421 1122│ПОГ16.15-1     │ 1600  │       │ 0,011  │  0,70  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1187│ПОО16.15-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0217│ПОШ16.15-С-1   │       │       │        │        │   21   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0282│ПОГ16.15-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0347│ПОО16.15-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1058│ПОШ19.15-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   32   │

│58 9421 1123│ПОГ19.15-1     │ 1900  │       │ 0,013  │  0,75  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1188│ПОО19.15-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0218│ПОШ19.15-С-1   │       │       │        │        │   24   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0283│ПОГ9.15-С-1    │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0348│ПОО19.15-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1059│ПОШ22.15-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   37   │

│58 9421 1124│ПОГ22.15-1     │ 2200  │       │ 0,015  │  0,81  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1189│ПОО22.15-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0219│ПОШ22.15-С-1   │       │       │        │        │   28   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0284│ПОГ22.15-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0349│ПОО22.15-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1060│ПОШ25.15-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   42   │

│58 9421 1125│ПОГ25.15-1     │ 2500  │       │ 0,017  │  1,00  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1190│ПОО25.15-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0220│ПОШ25.15-С-1   │       │       │        │        │   32   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0285│ПОГ25.15-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0350│ПОО25.15-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1061│ПОШ28.15-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   47   │

│58 9421 1126│ПОГ28.15-1     │ 2800  │       │ 0,019  │  1,07  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1191│ПОО28.15-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0221│ПОШ28.15-С-1   │       │       │        │        │   36   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0286│ПОГ28.15-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0351│ПОО28.15-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1037│ПОШ7.20        │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   16   │

│58 9421 1102│ПОГ7.20        │  700  │       │ 0,006  │  0,17  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1167│ПОО7.20        │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0197│ПОШ7.20-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   11   │

│58 9424 0262│ПОГ7.20-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0327│ПОО7.20-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1039│ПОШ10.20       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   23   │

│58 9421 1104│ПОГ10.20       │ 1000  │       │ 0,009  │  0,36  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1169│ПОО10.20       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0199│ПОШ10.20-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   17   │

│58 9424 0264│ПОГ10.20-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0329│ПОО10.20-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1040│ПОШ13.20       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   29   │

│58 9421 1105│ПОГ13.20       │ 1300  │  200  │ 0,012  │  0,49  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1170│ПОО13.20       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0200│ПОШ13.20-С     │       │       │        │        │   23   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0265│ПОГ13.20-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0330│ПОО13.20-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1041│ПОШ15.20       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   33   │

│58 9421 1106│ПОГ15.20       │ 1450  │       │ 0,013  │  0,76  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1171│ПОО15.20       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0201│ПОШ15.20-С     │       │       │        │        │   25   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0266│ПОГ15.20-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0331│ПОО15.20-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1062│ПОШ16.20-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   36   │

│58 9421 1127│ПОГ16.20-1     │ 1600  │       │ 0,014  │  0,72  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1192│ПОО16.20-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0222│ПОШ16.20-С-1   │       │       │        │        │   26   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0287│ПОГ16.20-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0352│ПОО16.20-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1062│ПОШ19.20-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   43   │

│58 9421 1128│ПОГ19.20-1     │ 1900  │       │ 0,017  │  0,78  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1193│ПОО19.20-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0223│ПОШ19.20-С-1   │       │       │        │        │   32   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0288│ПОГ19.20-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0353│ПОО19.20-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1064│ПОШ22.20-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   50   │

│58 9421 1129│ПОГ22.20-1     │ 2200  │       │ 0,020  │  0,94  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1194│ПОО22.20-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0224│ПОШ22.20-С-1   │       │       │        │        │   38   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0289│ПОГ22.20-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0354│ПОО22.20-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1065│ПОШ25.20-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   56   │

│58 9421 1130│ПОГ25.20-1     │ 2500  │       │ 0,023  │  1,02  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1195│ПОО25.20-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0225│ПОШ25.20-С-1   │       │       │        │        │   44   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0290│ПОГ25.20-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0355│ПОО25.20-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1066│ПОШ28.20-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   63   │

│58 9421 1131│ПОГ28.20-1     │ 2800  │       │ 0,025  │  1,43  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1196│ПОО28.20-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0226│ПОШ28.20-С-1   │       │       │        │        │   48   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0291│ПОГ28.20-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0356│ПОО28.20-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1042│ПОШ7.25        │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   20   │

│58 9421 1107│ПОГ7.25        │  700  │       │ 0,008  │  0,18  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1172│ПОО7.25        │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0202│ПОШ7.25-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   15   │

│58 9424 0267│ПОГ7.25-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0332│ПОО7.25-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1044│ПОШ10.25       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   28   │

│58 9421 1109│ПОГ10.25       │ 1000  │       │ 0,011  │  0,37  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1174│ПОО10.25       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0204│ПОШ10.25-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   21   │

│58 9424 0269│ПОГ10.25-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0334│ПОО10.25-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1045│ПОШ13.25       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   37   │

│58 9421 1110│ПОГ13.25       │ 1300  │  250  │ 0,014  │  0,51  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1175│ПОО13.25       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0205│ПОШ13.25-С     │       │       │        │        │   26   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0270│ПОГ13.25-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0335│ПОО13.25-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1046│ПОШ15.25       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   41   │

│58 9421 1111│ПОГ15.25       │ 1450  │       │ 0,016  │  0,77  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1176│ПОО15.25       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0206│ПОШ15.25-С     │       │       │        │        │   30   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0271│ПОГ15.25-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0336│ПОО15.25-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1067│ПОШ 16.25-1    │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   45   │

│58 9421 1132│ПОГ16.25-1     │ 1600  │       │ 0,018  │  0,73  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1197│ПОО16.25-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0227│ПОШ16.25-С-1   │       │       │        │        │   34   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0292│ПОГ16.25-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0357│ПОО16.25-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1068│ПОШ19.25-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   53   │

│58 9421 1133│ПОГ19.25-1     │ 1900  │       │ 0,021  │  0,89  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1198│ПОО19.25-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0228│ПОШ19.25-С-1   │       │       │        │        │   40   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│56 9424 0293│ПОГ19.25-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0358│ПОО19.25-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1069│ПОШ22.25-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   62   │

│58 9421 1134│ПОГ22.25-1     │ 2200  │       │ 0,025  │  0,97  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1199│ПОО22.25-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0229│ПОШ22.25-С-1   │       │       │        │        │   47   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0294│ПОГ22.25-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0359│ПОО22.25-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1070│ПОШ25.25-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   70   │

│58 9421 1135│ПОГ25.25-1     │ 2500  │       │ 0,028  │  1,33  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1200│ПОО25.25-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0230│ПОШ25.25-С-1   │       │       │        │        │   53   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0295│ПОГ25.25-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0360│ПОО25.25-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1071│ПОШ28.25-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   79   │

│58 9421 1136│ПОГ28.25-1     │ 2800  │       │ 0,032  │  1,46  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1201│ПОО28.25-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0231│ПОШ28.25-С-1   │       │       │        │        │   60   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0296│ПОГ28.25-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0361│ПОО28.25-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1047│ПОШ7.35        │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   28   │

│58 9421 1112│ПОГ7.35        │  700  │       │ 0,011  │  0,20  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1177│ПОО7.35        │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0207│ПОШ7.35-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   20   │

│58 9424 0272│ПОГ7.35-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0337│ПОО7.35-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1049│ПОШ10.35       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   39   │

│58 9421 1114│ПОГ10.35       │ 1000  │       │ 0,016  │  0,33  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1179│ПОО10.35       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0209│ПОШ10.35-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   30   │

│58 9424 0274│ПОГ10.35-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0339│ПОО10.35-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1050│ПОШ13.35       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   51   │

│58 9421 1115│ПОГ13.35       │ 1300  │  350  │ 0,020  │  0,63  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1180│ПОО13.35       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0210│ПОШ13.35-С     │       │       │        │        │   37   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0275│ПОО13.35-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0340│ПОГ13.35-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1051│ПОШ15.35       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   57   │

│58 9421 1116│ПОГ15.35       │ 1450  │       │ 0,023  │  0,72  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1181│ПОО15.35       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0211│ПОШ15.35-С     │       │       │        │        │   43   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0276│ПОГ15.35-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0341│ПОО15.35-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1072│ПОШ16.35-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   63   │

│58 9421 1137│ПОГ16.35-1     │ 1600  │       │ 0,025  │  0,85  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1202│ПОО16.35-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0232│ПОШ16.35-С-1   │       │       │        │        │   47   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0297│ПОГ16.35-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0362│ПОО16.35-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1073│ПОШ19.35-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   75   │

│58 9421 1138│ПОГ19.35-1     │ 1900  │       │ 0,030  │  0,93  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1203│ПОО19.35-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0233│ПОШ19.35-С-1   │       │       │        │        │   56   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0298│ПОГ19.35-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0363│ПОО19.35-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1074│ПОШ22.35-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   87   │

│58 9421 1139│ПОГ22.35-1     │ 2200  │       │ 0,035  │  1,03  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1204│ПОО22.35-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0234│ПОШ22.35-С-1   │       │       │        │        │   65   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0299│ПОГ22.35-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0364│ПОО22.35-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1075│ПОШ25.35-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   98   │

│58 9421 1140│ПОГ25.35-1     │ 2500  │       │ 0,039  │  1,62  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1205│ПОО25.35-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0235│ПОШ25.35-С-1   │       │       │        │        │   73   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0300│ПОГ25.35-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0365│ПОО25.35-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1076│ПОШ28.35-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │  110   │

│58 9421 1141│ПОГ28.35-1     │ 2800  │       │ 0,040  │  1,77  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1206│ПОО28.35-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0236│ПОШ28.35-С-1   │       │       │        │        │   75   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0301│ПОГ28.35-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0366│ПОО28.35-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1052│ПОШ7.45        │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   35   │

│58 9421 1117│ПОГ7.45        │  700  │       │ 0,014  │  0,21  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1182│ПОО7.45        │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0212│ПОШ7.45-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   26   │

│58 9424 0277│ПОГ7.45-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0342│ПОО7.45-С      │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1054│ПОШ10.45       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   51   │

│58 9421 1119│ПОГ10.45       │ 1000  │       │ 0,020  │  0,35  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1184│ПОО10.45       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0214│ПОШ10.45-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   37   │

│58 9424 0279│ПОГ10.45-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0344│ПОО10.45-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1055│ПОШ13.45       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   66   │

│58 9421 1120│ПОГ13.45       │ 1300  │  450  │ 0,026  │  0,65  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1185│ПОО13.45       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0215│ПОШ13.45-С     │       │       │        │        │   48   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0280│ПОГ13.45-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0345│ПОО13.45-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1056│ПОШ15.45       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   73   │

│58 9421 1121│ПОГ15.45       │ 1450  │       │ 0,029  │  0,75  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1186│ПОО15.45       │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0216│ПОШ15.45-С     │       │       │        │        │   54   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0281│ПОГ15.45-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0346│ПОО15.45-С     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1077│ПОШ16.45-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   81   │

│58 9421 1142│ПОГ16.45-1     │ 1600  │       │ 0,033  │  0,96  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1207│ПОО16.45-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0237│ПОШ16.45-С-1   │       │       │        │        │   62   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0302│ПОГ16.45-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0367│ПОО16.45-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1078│ПОШ19.45-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   96   │

│58 9421 1143│ПОГ19.45-1     │ 1900  │       │ 0,039  │  1,08  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1208│ПОО19.45-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0238│ПОШ19.45-С-1   │       │       │        │        │   73   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0303│ПОГ19.45-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0368│ПОО19.45-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1079│ПОШ22.45-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │  113   │

│58 9421 1144│ПОГ22.45-1     │ 2200  │       │ 0,045  │  1,31  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1209│ПОО22.45-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0239│ПОШ22.45-С-1   │       │       │        │        │   84   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0304│ПОГ22.45-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0369│ПОО22.45-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1080│ПОШ25.45-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │  127   │

│58 9421 1145│ПОГ25.45-1     │ 2500  │       │ 0,051  │  1,68  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1210│ПОО25.45-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0240│ПОШ25.45-С-1   │       │       │        │        │   95   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0305│ПОГ25.45-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0370│ПОО25.45-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1081│ПОШ28.45-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │  110   │

│58 9421 1146│ПОГ28.45-1     │ 2800  │       │ 0,057  │  2,40  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1211│ПОО28.45-1     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0241│ПОШ28.45-С-1   │       │       │        │        │  107   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0306│ПОГ28.45-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0371│ПОО28.45-С-1   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1082│ПОШ22.15-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   37   │

│58 9421 1147│ПОГ22.15-2     │ 2200  │       │ 0,015  │  1,59  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1212│ПОО22.15-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0242│ПОШ22.15-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   28   │

│58 9424 0307│ПОГ22.15-С-2   │       │  150  │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0372│ПОО22.15-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1083│ПОШ25.15-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   42   │

│58 9421 1148│ПОГ25.15-2     │ 2500  │       │ 0,017  │  1,78  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1213│ПОО25.15-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0243│ПОШ25.15-С-2   │       │       │        │        │   32   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0308│ПОГ25.15-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0373│ПОО25.15-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1084│ПОШ28.15-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   47   │

│58 9421 1149│ПОГ28.15-2     │ 2800  │       │ 0,019  │  1,85  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1214│ПОО28.15-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0244│ПОШ28.15-С-2   │       │       │        │        │   36   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0309│ПОГ28.15-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0374│ПОО28.15-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1085│ПОШ22.20-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   50   │

│58 9421 1150│ПОГ22.20-2     │ 2200  │       │ 0,020  │  1,72  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1215│ПОО22.20-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0245│ПОШ22.20-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   38   │

│58 9424 0310│ПОГ22.20-С-2   │       │  200  │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0375│ПОО22.20-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1086│ПОШ25.20-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   56   │

│58 9421 1151│ПОГ25.20-2     │ 2500  │       │ 0,023  │  1,80  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1216│ПОО25.20-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0246│ПОШ25.20-С-2   │       │       │        │        │   44   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0311│ПОГ25.20-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0376│ПОО25.20-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1087│ПОШ28.20-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   63   │

│58 9421 1152│ПОГ28.20-2     │ 2800  │       │ 0,025  │  2,21  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1217│ПОО28.20-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0247│ПОШ28.20-С-2   │       │       │        │        │   48   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0312│ПОГ28.20-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0377│ПОО28.20-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1088│ПОШ22.25-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   62   │

│58 9421 1153│ПОГ22.25-2     │ 2200  │       │ 0,025  │  1,75  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1218│ПОО22.25-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0248│ПОШ22.25-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   47   │

│58 9424 0313│ПОГ22.25-С-2   │       │  250  │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0378│ПОО22.25-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1089│ПОШ25.25-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   70   │

│58 9421 1154│ПОГ25.25-2     │ 2500  │       │ 0,028  │  2,11  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1219│ПОО25.25-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0249│ПОШ25.25-С-2   │       │       │        │        │   53   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0314│ПОГ25.25-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0379│ПОО25.25-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1090│ПОШ28.25-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   79   │

│58 9421 1155│ПОГ28.25-2     │ 2800  │       │ 0,032  │  2,24  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1220│ПОО28.25-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0250│ПОШ28.25-С-2   │       │       │        │        │   60   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0315│ПОГ28.25-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0380│ПОО28.25-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1091│ПОШ22.35-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   87   │

│58 9421 1156│ПОГ22.35-2     │ 2200  │       │ 0,035  │  1,91  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1221│ПОО22.35-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0251│ПОШ22.35-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   65   │

│58 9424 0316│ПОГ22.35-С-2   │       │  350  │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0381│ПОО22.35-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1092│ПОШ25.35-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   98   │

│58 9421 1157│ПОГ25.35-2     │ 2500  │       │ 0,039  │  2,40  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1222│ПОО25.35-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0252│ПОШ25.35-С-2   │       │       │        │        │   73   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0317│ПОГ25.35-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0382│ПОО25.35-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1093│ПОШ28.35-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │  110   │

│58 9421 1158│ПОГ28.35-2     │ 2800  │       │ 0,040  │  2,55  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1223│ПОО28.35-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0253│ПОШ28.35-С-2   │       │       │        │        │   75   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0318│ПОГ28.35-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0383│ПОО28.35-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1094│ПОШ22.45-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │  113   │

│58 9421 1159│ПОГ22.45-2     │ 2200  │       │ 0,045  │  2,09  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1224│ПОО22.45-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0254│ПОШ22.45-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │   84   │

│58 9424 0319│ПОГ22.45-С-2   │       │  450  │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0384│ПОО22.45-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1095│ПОШ25.45-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │  127   │

│58 9421 1160│ПОГ25.45-2     │ 2500  │       │ 0,051  │  2,46  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1225│ПОО25.45-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0255│ПОШ25.45-С-2   │       │       │        │        │   95   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0320│ПОГ25.45-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0385│ПОО25.45-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┼───────┤       ├────────┼────────┼────────┤

│58 9421 1096│ПОШ28.45-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │  142   │

│58 9421 1161│ПОГ28.45-2     │ 2800  │       │ 0,057  │  3,18  │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9421 1226│ПОО28.45-2     │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        ├────────┤

│58 9424 0256│ПОШ28.45-С-2   │       │       │        │        │  107   │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0321│ПОГ28.45-С-2   │       │       │        │        │        │

├────────────┼───────────────┤       │       │        │        │        │

│58 9424 0386│ПОО28.45-С-2   │       │       │        │        │        │

└────────────┴───────────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┘

Примечания:

1. В марках плит по табл. 1 не указаны варианты исполнения плит (п.1.5).

2. В случае устройства в плитах вырезов в углах или срезов торцов (п.1.3) расход бетона и стали на плиту, указанный в табл.1, следует соответственно изменить.

3. Масса плит приведена для плит из тяжелого бетона средней плотности 2400 кгс/м3 и плотного силикатного бетона - 1800 кгс/м3.

# 2. Технические требования

2.1. Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:

по прочности;

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости бетона;

к качеству материалов, применяемых для приготовления бетона;

к бетону плит, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред;

к качеству арматурных и закладных изделий и их положению в плите;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий;

по отклонению толщины защитного слоя бетона;

по защите от коррозии;

по применению форм для изготовления плит.

2.3. Плиты следует изготовлять из бетона класса по прочности на сжатие В15.

2.4. Коэффициент вариации прочности бетона по сжатию в партии для плит высшей категории качества не должен быть более:

9% - для тяжелого бетона;

10% - для плотного силикатного бетона.

2.5. Значение нормируемой отпускной прочности бетона плит в процентах от класса бетона по прочности на сжатие следует принимать равным:

70 - для плит из тяжелого бетона;

100 - для плит из плотного силикатного бетона.

При поставке плит из тяжелого бетона в холодный период года допускается повышать нормируемую отпускную прочность бетона, но не более 80% класса по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83.

2.6. Плотный силикатный бетон должен иметь среднюю плотность (в высушенном до постоянной массы состоянии) не менее 1800 кг/м3.

2.7. Арматурная сталь должна удовлетворять требованиям:

стержневая арматурная сталь класса A-III - ГОСТ 5781-82;

проволока класса Вр-1-ГОСТ 6727-80.

2.8. Форма и размеры сварных арматурных сеток, закладных изделий и их положение в плитах должны соответствовать указанным в обязательном приложении.

2.9. Арматуру в плитах из плотного силикатного бетона, предназначенных для применения в помещениях с относительной влажностью внутреннего воздуха свыше 60%, следует защищать от коррозии. Способ защиты арматуры должен соответствовать установленному проектной документацией (согласно требованиям СН 165-76) и указанному в заказе на изготовление плит.

2.10. Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать предельных, указанных в табл.2.

Таблица 2

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────┐

│   Наименование   │ Наименование геометрического параметра │Пред. откл.│

│    отклонения    │                                        │           │

│ геометрического  │                                        │           │

│    параметра     │                                        │           │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Отклонения        │Длина плиты                             │    +-5    │

│линейных размеров │                                        │           │

│                  ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                  │Ширина плиты                            │    +-3    │

│                  ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                  │Толщина плиты                           │    +-2    │

│                  ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                  │Положение закладного изделия:           │           │

│                  ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                  │в плоскости плиты                       │     5     │

│                  ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                  │из плоскости плиты                      │     2     │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Отклонение      от│Прямолинейность     лицевого     профиля│    +-2    │

│прямолинейности   │поверхности плиты  в  любом   сечении на│           │

│                  │всей длине плиты длиной 700-1300        │           │

│                  ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                  │То же, плиты длиной 1450-2800           │    +-3    │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Отклонение      от│Плоскостность лицевой поверхности  плиты│     3     │

│плоскостности     │относительно прилегающей плоскости      │           │

└──────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────┘

2.11. Устанавливаются следующие категории бетонных поверхностей плиты:

А0 или A1 - лицевой шлифованной или глянцевой;

А2 - лицевой гладкой, предназначенной под окраску;

А7 - нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду плит - по ГОСТ 13015.0-83 и настоящему стандарту.

2.11.1. Верхняя лицевая поверхность плит одной партии должна иметь одинаковый цвет и тон окраски.

Расположение мраморного щебня на лицевых шлифованных поверхностях плит должно быть равномерным или предусмотренным проектной документацией на конкретное здание и заказом. В первом случае участки без мраморного щебня площадью более 3 см2 не допускаются.

2.11.2. На поверхностях плит не допускаются трещины в бетоне, за исключением усадочных и других местных технологических шириной не более 0,1 мм на нижней поверхности плит.

2.11.3. Плиты высшей категории качества должны быть типов ПОШ или ПОГ.

# 3. Правила приемки

3.1. Приемку плит следует проводить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящего стандарта.

3.2. Приемку плит по показателям их прочности, морозостойкости бетона следует проводить по результатам периодических испытаний.

3.3. Приемку плит по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности бетона), средней плотности плотного силикатного бетона, соответствия арматурных и закладных изделий требованиям обязательного приложения, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия усадочных трещин, категории бетонной поверхности следует проводить по результатам приемо-сдаточных испытаний.

3.4. При приемке плит по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия усадочных трещин и категории бетонной поверхности следует применять одноступенчатый выборочный контроль.

3.5. Приемку плит по наличию закладных изделий, правильности нанесения маркировочных надписей и знаков, соответствию вида отделки установленным требованиям и эталону следует проводить путем сплошного контроля с отбраковкой плит, имеющих дефекты по указанным показателям.

# 4. Методы контроля

4.1. Испытания плит нагружением для определения их прочности следует проводить по достижении бетоном прочности, соответствующей классу по прочности на сжатие.

Прочность плит следует контролировать по ГОСТ 8829-85.

4.1.1. Схема опирания и загружения плиты при испытании ее нагружением приведена на черт.2, а значения контрольных нагрузок при проверке прочности плит указаны в табл.3.

"Чертеж 2"

Таблица 3

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│     Значение     │Контрольная нагрузка по проверке прочности плиты q, │

│  коэффициента С  │             кПа (кгс/м2), при которой              │

│                  ├──────────────────────────┬─────────────────────────┤

│                  │ плита признается годной  │   требуется повторное   │

│                  │                          │     испытание плиты     │

├──────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│       1,4        │        1,23 (125)        │       1,04 (105)        │

├──────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

│       1,6        │        1,57 (160)        │       1,33 (135)        │

└──────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘

Примечания:

1. Значения контрольных нагрузок указаны без учета веса плиты.

2. Значение коэффициента С принимают в зависимости от возможного характера разрушения плиты согласно ГОСТ 8829-85.

4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.1-80.

При испытании плит неразрушающими методами фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-78 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.0-77 - ГОСТ 22690.4-77, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-76 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.4. Среднюю плотность плотного силикатного бетона следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.1-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.5. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 10922-75.

4.6. Положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625-83 и ГОСТ 22904-78.

Взамен ГОСТ 22904-78 с 1 января 1995 года Госстандартом РФ введен в действие ГОСТ 22904-93

4.7. Размеры плит, отклонения от прямолинейности и плоскостности верхних лицевых поверхностей, качество бетонных поверхностей, ширину раскрытия усадочных трещин и внешний вид плит следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015-75.

# 5. Маркировка, транспортирование и хранение

5.1. Маркировка плит - по ГОСТ 13015.2-81.

Маркировочные надписи и знаки следует наносить на нелицевой поверхности плит.

Допускается по соглашению изготовителя с потребителем и проектной организацией - автором проекта конкретного здания вместо марок наносить на плиты их сокращенные условные обозначения, принятые в проектной документации.

5.2. Требования к документу о качестве плит, поставляемых потребителю, - по ГОСТ 13015.3-81.

5.3. Транспортировать и хранить плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84 и настоящего стандарта.

5.3.1. Плиты следует транспортировать и хранить в контейнерах или пакетах.

5.3.2. Плиты следует укладывать на нелицевую грань шириной 45 мм лицевыми поверхностями вплотную одна к другой. Подкладки под нижний ряд и прокладки между рядами плит должны быть толщиной не менее 25 мм и уложены на расстоянии от торцов плит:

100 мм - для плит длиной 700-1000 мм;

200 мм - для плит длиной 1300-2800 мм.

5.3.3. Грузовые стропы и другие захватные приспособления применяемые для погрузки, разгрузки и складирования плит, в местах соприкосновения их с плитами должны иметь мягкое покрытие.

Приложение

Обязательное

# Конструкция плит, арматурных и закладных изделий к ним

1. Положение сварных арматурных сеток и закладных изделий в плитах должно соответствовать указанному:

на черт.1 - для плит длиной 700-1450 мм;

на черт.2 и в табл.1 - для плит длиной 1600-2800 мм (с одним закладным изделием);

на черт.3 и в табл.2 - для плит длиной 2200-2800 мм (с тремя закладными изделиями).

Спецификация арматурных и закладных изделий и выборка стали на одну плиту приведены в табл.3.

2. Форма и размеры арматурных сеток должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл.4, а закладных изделий - на черт.5.

Спецификация и выборка стали на одну арматурную сетку приведены в табл.5, а на одно закладное изделие - в табл.6.

3. Марки плит на чертежах и таблицах настоящего обязательного приложения приведены без указания вида бетона к отделки верхних лицевых поверхностей плит.

"Чертеж 1. Плиты длиной 700 - 1450 мм"

"Чертеж 2. Плиты длиной 1600 - 2800 мм (с одним закладным изделием)"

Таблица 1

Размеры в мм

┌──────────────┬───────┬────────────────┬───────┬─────────────┬─────────┐

│ Марка плиты  │   a   │  Марка плиты   │   a   │ Марка плиты │    a    │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 16.15-1  │  770  │   ПО 25.20-1   │ 1220  │ ПО 19.35-1  │   920   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 19.15-1  │  920  │   ПО 28.20-1   │ 1370  │ ПО 22.35-1  │  1070   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 22.15-1  │ 1070  │   ПО 16.25-1   │  770  │ ПО 25.35-1  │  1220   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 25.15-1  │ 1220  │   ПО 19.25-1   │  920  │ ПО 28.35-1  │  1370   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 28.15-1  │ 1370  │   ПО 22.25-1   │ 1070  │ ПО 16.45-1  │   770   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 16.20-1  │  770  │   ПО 25.25-1   │ 1220  │ ПО 19.45-1  │   920   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 19.20-1  │  920  │   ПО 28.25-1   │ 1370  │ ПО 22.45-1  │  1070   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 22.20-1  │ 1070  │   ПО 16.35-1   │  770  │ ПО 25.45-1  │  1220   │

│              │       │                │       │ ПО 28.45-1  │  1370   │

└──────────────┴───────┴────────────────┴───────┴─────────────┴─────────┘

"Чертеж 3. Плиты длиной 2200 - 2800 мм (с тремя закладными изделиями)"

Таблица 2

Размеры в мм

┌──────────────┬───────┬────────────────┬───────┬─────────────┬─────────┐

│ Марка плиты  │   а   │  Марка плиты   │   а   │ Марка плиты │    а    │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 22.15-2  │ 1070  │   ПО 28.20-2   │ 1370  │ ПО 25.35-2  │  1220   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 25.15-2  │ 1220  │   ПО 22.25-2   │ 1070  │ ПО 28.35-2  │  1370   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 28.15-2  │ 1370  │   ПО 25.25-2   │ 1220  │ ПО 22.45-2  │  1070   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 22.20-2  │ 1070  │   ПО 28.25-2   │ 1370  │ ПО 25.45-2  │  1220   │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│  ПО 25.20-2  │ 1220  │   ПО 22.35-2   │ 1070  │ ПО 28.45-2  │  1370   │

└──────────────┴───────┴────────────────┴───────┴─────────────┴─────────┘

Таблица 3

# Спецификация арматурных и закладных изделий и выборка стали
на одну плиту

Взамен ГОСТ 380-71 в части требований к сортовому и фасонному прокату постановлением Госстандарта СССР от 23 марта 1988 г. N 677 с 1 января 1990 г. введен в действие ГОСТ 535-88

См. также ГОСТ 380-94 "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки", введенный в действие с 1 января 1998 г. постановлением Госстандарта РФ от 2 июня 1997 г. N 205

┌──────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Марка   │   Сетка   │ Закладное │                      Выборка стали, кг                        │

│  плиты   │           │  изделие  │                                                               │

│          ├─────┬─────┼─────┬─────┼────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────┤

│          │Марка│Коли-│Марка│Коли-│   Арматурное изделие   │      Закладное изделие       │Всего  │

│          │     │чест-│     │чест-├────────────────────────┼───────────┬────────────┬─────┤       │

│          │     │ во  │     │ во  │Арматурная сталь по ГОСТ│Арматурная │ Полосовая  │Итого│       │

│          │     │     │     │     │        6727-80         │ сталь по  │  сталь по  │     │       │

│          │     │     │     │     │                        │   ГОСТ    │ГОСТ 103-76 │     │       │

│          │     │     │     │     │                        │  5781-82  │            │     │       │

│          │     │     │     │     ├────────────────────────┼───────────┼────────────┤     │       │

│          │     │     │     │     │       Класс Вр-I       │Класс А-III│   Марка    │     │       │

│          │     │     │     │     ├──────────────────┬─────┼─────┬─────┤ ВСт3кп2 по │     │       │

│          │     │     │     │     │   Диаметр, мм    │Итого│Диа- │Итого│ГОСТ 380-71 │     │       │

│          │     │     │     │     ├──────┬─────┬─────┤     │метр │     ├──────┬─────┤     │       │

│          │     │     │     │     │  3   │  4  │  5  │     │8 мм │     │-60Х6 │Итого│     │       │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 7.15   │С1   │     │  -  │  -  │ 0,17 │  -  │  -  │0,17 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,17  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 10.15  │С2   │     │  -  │  -  │ 0,09 │0,27 │  -  │0,36 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,36  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 13.15  │С12  │     │  -  │  -  │ 0,11 │  -  │0,37 │0,48 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,48  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 15.15  │С3   │     │  -  │  -  │ 0,13 │  -  │0,62 │0,75 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,75  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 16.15-1│С13  │     │     │     │ 0,31 │  -  │  -  │0,31 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,70  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 19.15-1│С14  │     │ М1  │  1  │ 0,36 │  -  │  -  │0,36 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,75  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 22.15-1│С15  │     │     │     │ 0,42 │  -  │  -  │0,42 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,81  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 25.15-1│С4   │     │     │     │ 0,60 │  -  │  -  │0,60 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,99  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 28.15-1│С5   │     │     │     │ 0,68 │  -  │  -  │0,68 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,07  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 7.20   │С6   │     │  -  │  -  │ 0,18 │  -  │  -  │0,18 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,18  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 10.20  │С7   │     │  -  │  -  │ 0,10 │0,27 │  -  │0,37 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,37  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 13.20  │С16  │  1  │  -  │  -  │ 0,12 │  -  │0,37 │0,49 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,49  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 15.20  │С8   │     │  -  │  -  │ 0,14 │  -  │0,62 │0,76 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,76  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 16.20-1│С17  │     │     │     │ 0,33 │  -  │  -  │0,33 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,72  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 19.20-1│С18  │     │ М1  │  1  │ 0,38 │  -  │  -  │0,38 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,77  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 22.20-1│С9   │     │     │     │ 0,56 │  -  │  -  │0,56 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,95  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 25.20-1│С10  │     │     │     │ 0,63 │  -  │  -  │0,63 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,02  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 28.20-1│С11  │     │     │     │ 0,27 │0,77 │  -  │1,04 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,43  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 7.25   │С19  │     │  -  │  -  │ 0,18 │  -  │  -  │0,18 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,18  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 10.25  │С20  │     │  -  │  -  │ 0,11 │0,27 │  -  │0,38 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,38  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 13.25  │С21  │     │  -  │  -  │ 0,14 │  -  │0,37 │0,51 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,51  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 15.25  │С22  │     │  -  │  -  │ 0,16 │  -  │0,62 │0,78 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,78  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 16.25-1│С23  │     │     │     │ 0,34 │  -  │  -  │0,34 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,73  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 19.25-1│С24  │     │ М1  │  1  │ 0,50 │  -  │  -  │0,50 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,89  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 22.25-1│С25  │     │     │     │ 0,58 │  -  │  -  │0,58 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,97  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 25.25-1│С26  │     │     │     │ 0,27 │0,68 │  -  │0,95 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,34  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 28.25-1│С27  │     │     │     │ 0,30 │0,77 │  -  │1,07 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,46  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 7.35   │С28  │     │  -  │  -  │ 0,20 │  -  │  -  │0,20 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,20  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 10.35  │С29  │     │  -  │  -  │ 0,33 │  -  │  -  │0,33 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,33  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 13.35  │С30  │     │  -  │  -  │ 0,16 │0,47 │  -  │0,63 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,63  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 15.35  │С31  │     │  -  │  -  │ 0,19 │0,53 │  -  │0,72 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,72  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 16.35-1│С32  │     │     │     │ 0,46 │  -  │  -  │0,46 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,85  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 19.35-1│С33  │     │ М1  │  1  │ 0,54 │  -  │  -  │0,54 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,93  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 22.35-1│С34  │     │     │     │ 0,74 │  -  │  -  │0,74 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,03  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 25.35-1│С35  │     │     │     │ 0,32 │0,91 │  -  │1,23 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,62  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 28.35-1│С36  │     │     │     │ 0,36 │1,02 │  -  │1,38 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,77  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 7.45   │С37  │     │  -  │  -  │ 0,21 │  -  │  -  │0,21 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,21  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 10.45  │С38  │     │  -  │  -  │ 0,35 │  -  │  -  │0,35 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,35  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 13.45  │С39  │     │  -  │  -  │ 0,19 │0,47 │  -  │0,66 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,66  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 15.45  │С40  │     │  -  │  -  │ 0,22 │0,53 │  -  │0,75 │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │ 0,75  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 16.45-1│С41  │     │     │     │ 0,58 │  -  │  -  │0,58 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 0,97  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 19.45-1│С42  │     │ М1  │  1  │ 0,68 │  -  │  -  │0,68 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,07  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 22.45-1│С43  │     │     │     │ 0,33 │0,60 │  -  │0,93 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,32  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 25.45-1│С44  │     │     │     │ 0,37 │0,91 │  -  │1,28 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 1,67  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 28.45-1│С45  │     │     │     │ 0,41 │  -  │1,60 │2,01 │0,22 │0,22 │ 0,17 │0,17 │0,39 │ 2,40  │

├──────────┼─────┤     ├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 22.15-2│С15  │     │     │     │ 0,42 │  -  │  -  │0,42 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │0,17 │ 1,59  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 25.15-2│С14  │     │     │     │ 0,61 │  -  │  -  │0,61 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │0,17 │ 1,78  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 28.15-2│С5   │     │     │     │ 0,68 │  -  │  -  │0,68 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │0,17 │ 1,85  │

├──────────┼─────┤     │ М1  │  1  ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 22.20-2│С9   │     │ М2  │  2  │ 0,55 │  -  │  -  │0,55 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │0,17 │ 1,72  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 25.20-2│С10  │     │     │     │ 0,63 │  -  │  -  │0,63 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │0,17 │ 1,80  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 28.20-2│С11  │     │     │     │ 0,27 │0,77 │  -  │1,04 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │1,17 │ 2,21  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 22.25-2│С25  │     │     │     │ 0,58 │  -  │  -  │0,58 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │1,17 │ 1,75  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 25.25-2│С26  │     │     │     │ 0,27 │0,67 │  -  │0,94 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │1,17 │ 2,11  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 28.25-2│С27  │     │     │     │ 0,30 │0,77 │  -  │1,07 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │1,17 │ 2,24  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 22.35-2│С34  │     │     │     │ 0,74 │  -  │  -  │0,74 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │1,17 │ 1,91  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 25.35-2│С35  │     │     │     │ 0,32 │0,91 │  -  │1,23 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │1,17 │ 2,40  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 28.35-2│С36  │     │     │     │ 0,36 │1,02 │  -  │1,38 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │1,17 │ 2,55  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 22.45-2│С43  │     │     │     │ 0,33 │0,59 │  -  │0,92 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │1,17 │ 2,09  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 25.45-2│С44  │     │     │     │ 0,37 │0,92 │  -  │1,29 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │1,17 │ 2,46  │

├──────────┼─────┤     │     │     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПО 28.45-2│С45  │     │     │     │ 0,41 │  -  │1,60 │2,01 │0,66 │0,66 │ 0,51 │0,51 │1,17 │ 3,18  │

└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┘

"Чертеж 4"

Таблица 4

# Размеры арматурных сеток С1-С45

┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐

│Марка │                      Размеры в мм                      │   n   │

│сетки │                                                        │       │

│      ├───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┤       │

│      │   l   │  l_1  │   b   │  b_1   │   а   │  a_1  │  a_2  │       │

├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│С1    │  680  │  500  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С2    │  980  │  750  │   -   │   -    │   -   │   -   │   -   │   -   │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С3    │ 1430  │ 1250  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С4    │ 2480  │ 2250  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С5    │ 2780  │ 2500  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│С6    │  690  │  500  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С7    │  980  │  750  │   -   │   -    │   -   │   -   │   -   │   -   │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С8    │ 1430  │ 1250  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С9    │ 2180  │ 2000  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С10   │ 2480  │ 2250  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С11   │ 2780  │ 2500  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│С12   │ 1280  │ 1000  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤  170  │  140   │       │  40   │       │       │

│С13   │ 1580  │ 1500  │       │        │       │       │       │       │

│      │       │       │       │        │       │       │       │   -   │

├──────┼───────┼───────┤       │        │  100  │       │       │       │

│С14   │ 1880  │ 1750  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С15   │ 2180  │ 2000  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤       ├───────┤       │       │

│С16   │ 1280  │ 1000  │       │        │       │       │  20   │       │

│      │       │       │  220  │  190   │       │  90   │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С17   │ 1580  │ 1500  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С18   │ 1880  │ 1750  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤       ├───────┤       ├───────┤

│С19   │  680  │  500  │       │        │       │       │       │   2   │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С20   │  980  │  750  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        ├───────┤       │       ├───────┤

│С21   │ 1280  │ 1000  │  270  │  240   │  200  │  40   │       │   -   │

├──────┼───────┼───────┤       │        ├───────┤       │       ├───────┤

│С22   │ 1430  │ 1250  │       │        │  100  │       │       │   2   │

├──────┼───────┼───────┤       │        ├───────┤       │       ├───────┤

│С23   │ 1580  │ 1500  │       │        │  200  │       │       │   -   │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       ├───────┤

│С24   │ 1880  │ 1750  │       │        │       │       │       │       │

│      │       │       │       │        │       │       │       │   2   │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С25   │ 2180  │ 2000  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С26   │ 2480  │ 2250  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С27   │ 2780  │ 2500  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│С28   │  680  │  500  │       │        │       │   -   │  60   │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       ├───────┼───────┤       │

│С29   │  980  │  750  │       │        │       │       │       │       │

│      │       │       │       │        │  100  │  40   │  20   │       │

│      │       │       │  370  │  340   │       │       │       │   3   │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С30   │ 1280  │ 1000  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С31   │ 1430  │ 1250  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       ├───────┼───────┤       │

│С32   │ 1580  │ 1500  │       │        │       │   -   │  60   │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С33   │ 1880  │ 1750  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       ├───────┼───────┤       │

│С34   │ 2180  │ 2000  │       │        │       │       │       │       │

│      │       │       │       │        │       │  40   │  20   │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С35   │ 2480  │ 2250  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С36   │ 2780  │ 2500  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┤       │       ├───────┤

│С37   │  680  │  500  │       │        │  200  │       │       │   2   │

├──────┼───────┼───────┤       │        ├───────┼───────┼───────┼───────┤

│С38   │  980  │  750  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С39   │ 1280  │ 1000  │  470  │  440   │  100  │   -   │  60   │   4   │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С40   │ 1430  │ 1250  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С41   │ 1580  │ 1500  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С42   │ 1880  │ 1750  │       │        │       │       │       │       │

├──────┼───────┼───────┤       │        ├───────┼───────┼───────┼───────┤

│С43   │ 2180  │ 2000  │       │        │  200  │  40   │  20   │   2   │

├──────┼───────┼───────┤       │        ├───────┼───────┼───────┼───────┤

│С44   │ 2480  │ 2250  │       │        │  100  │   -   │  60   │   4   │

├──────┼───────┼───────┤       │        │       │       │       │       │

│С45   │ 2780  │ 2500  │       │        │       │       │       │       │

└──────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

"Чертеж 5"

Таблица 5

# Спецификация и выборка стали на одну арматурную сетку

┌──────┬─────┬─────┬──────┬────────┬─────┬───────┬──────────────────────┐

│Марка │Пози-│Эскиз│ Диа- │ Длина, │Коли-│ Общая │    Выборка стали     │

│сетки │ ция │стер-│метр, │   мм   │чест-│длина, ├──────┬───────┬───────┤

│      │     │ жня │  мм  │        │ во  │   м   │ Диа- │Масса, │ Масса │

│      │     │     │      │        │     │       │метр, │  кг   │ изде- │

│      │     │     │      │        │     │       │  мм  │       │лия, кг│

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С1    │  1  │  -  │ 3BpI │  170   │  3  │ 0,51  │ 3BpI │ 0,17  │ 0,17  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  680   │  4  │ 2,72  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  170   │  4  │ 0,68  │ 3BpI │ 0,09  │       │

│С2    │     │  -  │      │        │     │       │ 4BpI │ 0,27  │ 0,36  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 4BpI │  980   │  3  │ 2,94  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3BpI │  980   │  1  │ 0,98  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  170   │  6  │ 1,02  │ 3BpI │ 0,13  │       │

│С3    │     │  -  │      │        │     │       │ 5BpI │ 0,62  │ 0,75  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 5BpI │  1430  │  3  │ 4,29  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3BpI │  1430  │  1  │ 1,43  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С4    │  1  │  -  │ 3BpI │  170   │ 10  │ 1,70  │ 3BpI │ 0,60  │ 0,60  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  2480  │  4  │ 9,92  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С5    │  1  │  -  │ 3BpI │  170   │ 11  │ 1,87  │ 3BpI │ 0,68  │ 0,68  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  2780  │  4  │ 11,12 │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С6    │  1  │  -  │ 3BpI │  220   │  3  │ 0,66  │ 3BpI │ 0,18  │ 0,18  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  680   │  4  │ 2,72  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  220   │  4  │ 0,88  │ 3BpI │ 0,10  │       │

│С7    │     │  -  │      │        │     │       │ 4BpI │ 0,27  │ 0,37  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 4BpI │  980   │  3  │ 2,94  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3BpI │  980   │  1  │ 0,98  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3ВрI │  220   │  6  │ 1,32  │ 3ВрI │ 0,14  │       │

│С8    │     │  -  │      │        │     │       │ 6BpI │ 0,62  │ 0,76  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 5ВрI │  1430  │  3  │ 4,29  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  1430  │  1  │ 1,43  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С9    │  1  │  -  │ 3ВрI │  220   │  9  │ 1,98  │ 3ВрI │ 0,56  │ 0,56  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3ВрI │  2180  │  4  │ 8,72  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С10   │  1  │  -  │ 3ВрI │  220   │ 10  │ 2,20  │ 3ВрI │ 0,63  │ 0,63  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3ВрI │  2480  │  4  │ 9,92  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3ВрI │  220   │ 11  │ 2,42  │ 3ВрI │ 0,27  │       │

│С11   │     │  -  │      │        │     │       │ 4ВрI │ 0,77  │ 1,04  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 4ВрI │  2780  │  3  │ 8,34  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  2780  │  1  │ 2,78  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3ВрI │  170   │  5  │ 0,85  │ 3ВрI │ 0,11  │       │

│С12   │     │  -  │      │        │     │       │ 6BpI │ 0,37  │ 0,48  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3ВрI │  1260  │  1  │ 1,28  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 5ВрI │  1280  │  2  │ 2,56  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С13   │  1  │  -  │ 3ВрI │  170   │  7  │ 1,19  │ 3ВрI │ 0,31  │ 0,31  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  1580  │  3  │ 4,74  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С14   │  1  │  -  │ 3ВрI │  170   │  8  │ 1,36  │ 3ВрI │ 0,36  │ 0,36  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  1880  │  3  │ 5,64  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С15   │  1  │  -  │ 3ВрI │  170   │  9  │ 1,53  │ 3ВрI │ 0,42  │ 0,42  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3ВрI │  2180  │  3  │ 6,54  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3ВрI │  220   │  5  │ 1,10  │ 3ВрI │ 0,12  │       │

│С16   │     │  -  │      │        │     │       │ 5ВрI │ 0,37  │ 0,49  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3ВрI │  1280  │  1  │ 1,28  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 5ВрI │  1280  │  2  │ 2,56  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С17   │  1  │  -  │ 3ВрI │  220   │  7  │ 1,54  │ 3ВрI │ 0,33  │ 0,33  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  1580  │  3  │ 4,74  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С18   │  1  │  -  │ 3ВрI │  220   │  8  │ 1,76  │ 3ВрI │ 0,38  │ 0,38  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  1880  │  3  │ 5,64  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С19   │  1  │  -  │ 3ВрI │  270   │  3  │ 0,81  │ 3ВрI │ 0,18  │ 0,18  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  680   │  4  │ 2,72  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3ВрI │  270   │  4  │ 1,08  │ 3ВрI │ 0,11  │       │

│С20   │     │  -  │      │        │     │       │ 4ВрI │ 0,27  │ 0,38  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3ВрI │  980   │  1  │ 0,98  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4ВрI │  980   │  3  │ 2,94  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3ВрI │  270   │  5  │ 1,35  │ 3ВрI │ 0,14  │       │

│С21   │     │  -  │      │        │     │       │ 5ВрI │ 0,37  │ 0,51  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3ВрI │  1280  │  1  │ 1,28  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 5ВрI │  1280  │  2  │ 2,56  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3ВрI │  270   │  6  │ 1,62  │ 3ВрI │ 0,16  │       │

│С22   │     │  -  │      │        │     │       │ 5ВрI │ 0,62  │ 0,78  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3ВрI │  1430  │  1  │ 1,43  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 5ВрI │  1430  │  3  │ 4,29  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С23   │  1  │  -  │ 3ВрI │  270   │  7  │ 1,89  │ 3ВрI │ 0,34  │ 0,34  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  1580  │  3  │ 4,74  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С24   │  1  │  -  │ 3ВрI │  270   │  8  │ 2,16  │ 3ВрI │ 0,50  │ 0,50  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  1880  │  4  │ 7,52  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С25   │  1  │  -  │ 3ВрI │  270   │  9  │ 2,43  │ 3ВрI │ 0,58  │ 0,58  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  2180  │  4  │ 8,72  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3ВрI │  270   │ 10  │ 2,70  │ 8BpI │ 0,27  │       │

│С26   │     │  -  │      │        │     │       │ 4ВрI │ 0,68  │ 0,95  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3ВрI │  2480  │  1  │ 2,48  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4ВрI │  2480  │  3  │ 7,44  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3ВрI │  270   │ 11  │ 2,97  │ 3ВрI │ 0,30  │       │

│С27   │     │  -  │      │        │     │       │ 4ВрI │ 0,77  │ 1,07  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3ВрI │  2780  │  1  │ 2,78  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4ВрI │  2780  │  3  │ 8,34  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С28   │  1  │  -  │ 3ВрI │  370   │  3  │ 1,11  │ 3ВрI │ 0,20  │ 0,20  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  680   │  4  │ 2,72  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С29   │  1  │  -  │ 3ВрI │  370   │  4  │ 1,48  │ 3ВрI │ 0,33  │ 0,33  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3ВрI │  980   │  5  │ 4,90  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  370   │  5  │ 1,85  │ 3BpI │ 0,16  │       │

│C30   │     │  -  │      │        │     │       │ 4BpI │ 0,47  │ 0,63  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  1280  │  1  │ 1,28  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4BpI │  1280  │  4  │ 5,12  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  370   │  6  │ 2,22  │ 3BpI │ 0,19  │       │

│С31   │     │  -  │      │        │     │       │ 4BpI │ 0,53  │ 0,72  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  1430  │  1  │ 1,43  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4BpI │  1430  │  4  │ 5,72  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С32   │  1  │  -  │ 3BpI │  370   │  7  │ 2,59  │ 3BpI │ 0,46  │ 0,46  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3BpI │  1580  │  4  │ 6,32  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│C33   │  1  │  -  │ 3BpI │  370   │  8  │ 2,96  │ 3BpI │ 0,54  │ 0,54  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3BpI │  1880  │  4  │ 7,52  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С34   │  1  │  -  │ 3BpI │  370   │  9  │ 3,33  │ 3BpI │ 0,74  │ 0,74  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3BpI │  2180  │  5  │ 10,90 │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  370   │ 10  │ 3,70  │ 3BpI │ 0,32  │       │

│С35   │     │  -  │      │        │     │       │ 4BpI │ 0,91  │ 1,23  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  2480  │  1  │ 2,48  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4BpI │  2480  │  4  │ 9,92  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  370   │ 11  │ 4,07  │ 3BpI │ 0,36  │       │

│C36   │     │  -  │      │        │     │       │ 4BpI │ 1,02  │ 1,38  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  2780  │  1  │ 2,78  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4BpI │  2780  │  4  │ 11,12 │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С37   │  1  │  -  │ 3BpI │  470   │  3  │ 1,41  │ 3BpI │ 0,21  │ 0,21  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3BpI │  680   │  4  │ 2,72  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С38   │  1  │  -  │ 3BpI │  470   │  4  │ 1,88  │ 3BpI │ 0,35  │ 0,35  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3BpI │  980   │  5  │ 4,90  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  470   │  5  │ 2,35  │ 3BpI │ 0,19  │       │

│C39   │     │  -  │      │        │     │       │ 4BpI │ 0,47  │ 0,66  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  1280  │  1  │ 1,28  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4BpI │  1280  │  4  │ 5,12  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  470   │  6  │ 2,82  │ 3BpI │ 0,22  │       │

│C40   │     │  -  │      │        │     │       │ 4BpI │ 0,53  │ 0,75  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  1430  │  1  │ 1,43  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4BpI │  1430  │  4  │ 5,72  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С41   │  1  │  -  │ 3BpI │  470   │  7  │ 3,29  │ 3BpI │ 0,58  │ 0,58  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3BpI │  1580  │  5  │ 7,90  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│С42   │  1  │  -  │ 3BpI │  470   │  8  │ 3,76  │ 3BpI │ 0,68  │ 0,68  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 3BpI │  1880  │  5  │ 9,40  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  470   │  9  │ 4,23  │ 3BpI │ 0,33  │       │

│C43   │     │  -  │      │        │     │       │ 4BpI │ 0,60  │ 0,93  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  2180  │  1  │ 2,18  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4BpI │  2180  │  3  │ 6,54  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  470   │ 10  │ 4,70  │ 3BpI │ 0,37  │       │

│С44   │     │  -  │      │        │     │       │ 4BpI │ 0,91  │ 1,28  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  2480  │  1  │ 2,48  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 4BpI │  2480  │  4  │ 9,92  │      │       │       │

├──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│      │  1  │     │ 3BpI │  470   │ 11  │ 5,17  │ 3BpI │ 0,41  │       │

│С45   │     │  -  │      │        │     │       │ 5BpI │ 1,60  │ 2,01  │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  2  │     │ 3BpI │  2780  │  1  │ 2,78  │      │       │       │

│      ├─────┤     ├──────┼────────┼─────┼───────┤      │       │       │

│      │  3  │     │ 5BpI │  2780  │  4  │ 11,12 │      │       │       │

└──────┴─────┴─────┴──────┴────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

"Таблица 6"